|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Технические характеристики** | | |
| Материал оболочки | Полиэтилен высокого давления ГОСТ 16337-77 | |
| Цвет оболочки | Оранжевый | |
| Материал заполнителя | Пенополиуретан | |
| Материал световозвращающих полос | Лента световозвращающая скотчлит 3M™ серии 3150-А | |
| Наружный диаметр | 700 мм | |
| Внутренний диаметр | 430 мм | |
| Материал леера | Полиамид с плавучим сердечником | |
| Диаметр леера, мм, не менее | 9,5 мм | |
| Масса КС-01 | 2,7 кг | |
| Масса КС-02 | 4,3 кг | |
| Температура воздуха при эксплуатации | от -30°С до +65°С | |
| Температура воды при эксплуатации | от -1°С до +30°С | |
| Срок службы | 10 лет | |
| **Транспортная упаковка** | | |
| Тип упаковки | | ящик из гофрокартона |
| Количество в упаковке | | 2 штуки |
| Габаритные размеры ящика | | 710х730х260 мм |
| Объём одного тарного места | | 0,14 м3 |
| Вес одного тарного места брутто  КС–01 КС–02 | | 7,0 кг 10,5 кг |