Сортамент и максимальная длина (мм) холоднокатаных труб Наружный диаметр; Толщина стенки. мм; 0,9; 1,0; 1,2; 1,5; 1,6; 2,0; 2,2; 3,0; 3,2; 4,0; 4,2; 5,0; 8,0; 11,0. мм; Дюймов; 0,035; 0,039; 0,047; 0,059; 0,063; 0,079; 0,086; 0,118; 0,126; 0,157; 0,165; 1,197; 1,315; 1,433. 6; 0,236; 4000. 10; 0,394. 12; 0,472; 4000; 5000. 14; 0,551; 6000. 16; 0,630; 5000; 6000. 18; 0,701; 6000. 20; 0,787. 22; 0,866; 5000; 6000. 24; 0,945; 6000. 26; 1,024; 6000. 28; 1,102. 30; 1,181; 6000. 32; 1,260; 6000. 35; 1,378. 38; 1,496; 6000; 4000. 40; 1,575; 6000; 4000. 42; 1,654; 6000; 4000. 46; 1,811. 48; 1,890; 6000; 4000. 50; 1,969. 52; 2,047; 6000; 4000. 54; 2,126; 6000. 56; 2,205. 60; 2,362; 6000; 4000. 62; 2,441. 65; 2,561; 6000; 4000. 73; 2,876. 75; 2,955. 83; 3,270; 6000; 4000. 89; 3,506. Трубы также изготавливаются по ряду размеров ANSI B 36.10 и BS 1600