|  |  |
| --- | --- |
| **Кристаллическая форма** | Монокристаллическая, поликристаллическая |
| **Чистота** | ≥ 99.999% |
| **Типичное удельное электрическое сопротивление, Ом•cм** | 1÷5; 5÷40 |
| **Кристаллографическая ориентация** | [111] ± 2º; [100] ± 2º |
| **Тип проводимости** | N |