| Кристаллическая форма | Монокристаллическая, поликристаллическая |
| --- | --- |
| Чистота | ≥ 99.999% |
| Типичное удельное электрическое сопротивление, Ом•cм | 1÷5; 5÷40 |
| Кристаллографическая ориентация | [111] ± 2º; [100] ± 2º |
| Тип проводимости | N |