|  | Марки |  |  | Методы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели качества (анализы) | Для оптического волокна(6N) (OВ – 6N) | Высокой чистоты (6N) TY 48-4-519-89 | Чистотой 4N |  |
| Элемент | ppb, мaкс. | ppb, мaкс. | ppm, мaкс. |  |
|  | 1. Металлические примеси, ppb макс. |  |  | Эмиссионная спектроскопия |
| Хром (Cr) | 1 | 1 | 0.1 |  |
| Кобальт (Co) | 0.5 | 0.5 | 0.2 |  |
| Медь (Cu) | 1 | 1 | 0.05 |  |
| Железо (Fe) | 2 | 2 | 0.5 |  |
| Марганец (Mn) | 0.5 | 0.5 | 0.04 |  |
| Никель (Ni) | 1 | 1 | 0.02 |  |
| Ванадий (V) | 0.5 | 0.5 | 0.1 |  |
| Цинк (Zn) | 1 | 1 | 0.5 |  |
| Алюминий (Al) | 1 | 1 | 0.1 |  |
| Мышьяк (As) | - | - | 1.0 |  |
| ИТОГО, макс. | 10 | 10 | 10 |  |
|  | 2.Водородные доноры, ppm макс. |  |  | ИК-Фурье спектроскопия |
| H - Cl | 5 [3*] | 20 | Не определяется |  |
| OH | 2 | 5 | Не определяется |  |
| CH2 | 1 | 2 | Не определяется |  |
| CH3 | 1 | 2 | Не определяется |  |
| ИТОГО, макс. | 10 | 30 |  |  |