|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка сплава | (ВН)макскДж/м³ | НСВ\*кА/м | ВrкА/м | B/HмкГн/м | Кристаллическая структура | Магнитная анизотропия |
| ЮНД4 | 7,2 | 40 | 0,50 | 12,0-16,0 | равноосная | отсутствует |
| ЮНД8 | 10,2 | 44 | 0,60 | 13,0-16,0 | Имеется |
| ЮНТС | 8,0 | 58 | 0,43 | 7,0-10,0 |
| ЮНДК15 | 12,0 | 48 | 0,75 | 15,5-18,0 |
| ЮНДК18 | 19,4 | 55 | 0,90 | 15,0-20,0 |
| ЮНДК18С | 28 | 44 | 1,10 | 22,0-28,0 |
| ЮН13ДК24С | 36 | 36 | 1,30 | 30,0-33,0 |
| ЮН13ДК24 | 36 | 40 | 1,25 | 25,0-27,0 |
| ЮН14ДК24 | 36 | 48 | 1,20 | 20,0-22,0 |
| ЮН15ДК24 | 36 | 52 | 1,15 | 15,0-17,5 |
| ЮН14ДК24Т2 | 30 | 60 | 1,10 | 16,0-19,0 |
| ЮН13ДК25А | 56 | 44 | 1,40 | 27,5-30,0 | Столбчатая | Имеется |
| ЮН14ДК25А | 56 | 52 | 1,35 | 24,0-25,0 |
| ЮН13ДК25БА | 56 | 48 | 1,40 | 26,5-27,5 |
| ЮН14ДК25БА | 56 | 58 | 1,30 | 21,5-24,0 |
| ЮН15ДК25А | 56 | 62 | 1,25 | 16,5-21,5 |
| ЮНДК31Т3БА | 64 | 92 | 1,15 | 11,0-14,0 |
| ЮНДК34Т5 | 28 | 92 | 0,75 | 8,0—11,0 | Равноосная | Имеется |
| ЮНДК35Т5Б | 32 | 96 | 0,75 | 8,0-10,0 |
| ЮНДК35Т5 | 36 | 110 | 0,75 | 7,0-8,0 |
| ЮНДК38Т7 | 36 | 135 | 0,75 | 4,5-5,5 |
| ЮНДК40Т8 | 36 | 145 | 0,70 | 3,5-4,5 |
| ЮНДК35Т5БА | 72 | 110 | 1,02 | 8,0-9,0 | Столбчатая |
| ЮНДК35Т5АА | 80 | 115 | 1,05 | 8,0-9,0 | Монокристаллическая | Имеется |
| ЮНДК40Т8АА | 64 | 145 | 0,90 | 4,0-5,0 |