|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Марка** | **Br** | **Нсв** | **(BH)max** | **Структура** |
| **Тл** | **кА/м** | **кДж/м3** |
| 22Х15КА | 1,25 —1,45 | 40 — 44 | 40 — 48 | анизотропная |
| 25Х15КА | 1,20 –1,25 | 40 — 44 | 32 — 36 | анизотропная |
| 30Х23КА | 1,00 — 1,05 | 55 — 60 | 30 — 32 | анизотропная |