| Размер заготовки, мм | до 320x220x40 |
| --- | --- |
| Рабочая зона, мм | до 300 x200 |
| Число штрихов на мм | 2 – 2400 |
| Рабочий спектральный диапазон, нм | 10 – 1000000 |
| Относительная эффективность для рабочей длины волны, % | ≥ 60* |
| Разрешающая способность в первом рабочем порядке (от теоретического значения) | 0.9 |
| Относительная интенсивность духов**: – Роуланда, не более, % – Лаймана, не более, % | 0.1 0.01 |