Технические характеристики

| Наименование показателя |
| --- |
|  | Норма |  |  |  |
|  | О-1 | О-2 | О-3 | О-4 |
| Внешний вид: |  |  |  |  |
| Форма | Цилиндрические гранулы |  |  |  |
| Цвет | Белый, допустимы кремовый, розовый оттенки |  |  |  |
| Размер гранул, мм: |  |  |  |  |
| Диаметр | 3,0±0,5 | 5,0±1,0 | 5,0±1,0 | 5,0±1,0 |
| Длина, не более | Не норм. | 30 | Не норм. | 13±5 |

Characteristics

| Parameter |
| --- |
|  | Standard |  |  |  |
|  | О-1 | О-2 | О-3 | О-4 |
| Appearance: |  |  |  |  |
| Shape | Cylinders |  |  |  |
| Color | White, crème and pink shades are allowed |  |  |  |
| Pellet size, mm: |  |  |  |  |
| Diameter | 3.0±0.5 | 5.0±1.0 | 5.0±1.0 | 5.0±1.0 |
| Length, max | N/A | 30 | N/A | 13±5 |