Технические характеристики

| Наименование показателя | Норма |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ам-1 | Ам-2 | Ам-3 |
| Внешний вид: |  |  |  |
| Форма | Кольцо |  | Цилиндр |
| Цвет | Коричневый, допускается серый оттенок |  |  |
| Размер гранул, мм: |  |  |  |
| Диаметр внешний | 10±2 | 15±2 | 4,0±1,5 |
| Толщина стенки | 3,0±0,5 | 3,5±0,5 | - |
| Длина | 10±2 | 15±3 | 15±10 |

Characteristics

| Parameter | Standard |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | АМ-1 | АМ-2 | АМ-3 |
| Appearance: |  |  |  |
| Shape | Ring |  | Cylinder |
| Color | Brown, gray shade is allowed |  |  |
| Pellet size, mm: |  |  |  |
| Outer diameter | 10±2 | 15±2 | 4.0±1.5 |
| Wall thickness | 3.0±0.5 | 3.5±0.5 | - |
| Length | 10±2 | 15±3 | 15±10 |