Технические характеристики

| Наименование показателя | Норма |  |
| --- | --- | --- |
|  | Марка А | Марка Б |
| Внешний вид: |  |  |
| Форма | Гранулы | Кольца |
| Цвет | Черный, допускается зеленоватый оттенок |  |
| Размер, в мм: |  |  |
| Внешний диаметр | 4,5±1,5 | 15±2 |
| Толщина стенки | - | 3,5±0,5 |
| Длина | 15±10 | 15±3 |
| Примечание: по требованию заказчика катализатор ИКТ-12-8 марки Б может быть поставлен с нормой внешнего диаметра гранул от 8 мм до 25 мм. |  |  |

Characteristics

| Parameter | Standard |  |
| --- | --- | --- |
|  | Grade А | Grade B |
| Appearance: |  |  |
| Shape | Pellets | Rings |
| Color | Black, greenish shade is allowed |  |
| Size, mm: |  |  |
| Outer diameter | 4.5±1.5 | 15±2 |
| Wall thickness | - | 3.5±0.5 |
| Length | 15±10 | 15±3 |
| Note: ICT-12-8, Grade B, with outer diameter 8- 25 mm is available upon request. |  |  |