Технические характеристики

| Наименование показателя |
| --- |
|  | Норма |  |  |
|  | Марка А | Марка Б | Марка В |
| Внешний вид: |  |  |  |
| Форма | Экструдат |  |  |
| Цвет | Белый |  |  |
| Размер гранул, мм: |  |  |  |
| Диаметр | 3,5±1,0 |  |  |
| Длина | 5-15 |  |  |
| Массовая доля титан (IV) оксида (в пересчёте на прокаленный при 800°С катализатор) |  |  |  |
| % | - | 75±5 | - |
| Не менее | 30 | - | 90 |

Characteristics

| Parameter |
| --- |
|  | Standard |  |  |
|  | Grade А | Grade B | Grade V |
| Appearance: |  |  |  |
| Shape | Extrudate |  |  |
| Color | White |  |  |
| Pellet size, mm: |  |  |  |
| Diameter | 3.5±1.0 |  |  |
| Length | 5-15 |  |  |
| Mass content of Titanium (IV) oxide (expressed as catalyst calcinated at 800°С) |  |  |  |
| % | - | 75±5 | - |
| Min | 30 | - | 90 |