ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование показателя | Кристаллический (спеченный) | Поликристаллический |
| --- | --- | --- |
| Химическая формула | В | В |
| Внешний вид | кусок (порошок) | порошок |
| Массовая доля, % |  |  |
| бора общего (Вобщ), не менее | 96,0 | 94,0 |
| магния (Мg), не более | — | 0,5 |
| железа (Fe), не более | 0,5 | 0,3 |
| углерода (С), не более | 2,0 | 3,0 |
| Дисперсность, мм * | 2-50 | 0,063-0,30 |
| * Возможно изменение показателя по согласованию с заказчиком (для всех марок) |  |  |