| Модель | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальная пиковая мощность | 145 | 148 | 155 | 160 | 165 |
| Минимальная пиковая мощность при поставке, Вт | 145.0 | 148.0 | 154.0 | 159.0 | 164.0 |
| Напряжение в точке MPP, В | 17.6 | 17.8 | 18.2 | 18.5 | 18.8 |
| Ток в точке MPP, А | 8.25 | 8.45 | 8.52 | 8.65 | 8.80 |
| Напряжение хх, В | 22.6 | 22.8 | 23.0 | 23.15 | 23.4 |
| Ток кз, А | 8.75 | 9.0 | 9.05 | 9.2 | 9.35 |
| КПД модуля, % | 14.5 | 15,0 | 15.5 | 16,0 | 16,5 |
| Температурные коэффициенты, %/oC | α(Iкз) = 0,20 ; β(Uхх) = -0,27 ; γ(Pпм) = -0,40 |  |  |  |  |
| NOCT, oC | 46.8 |  |  |  |  |
| Общая площадь , м2 | 1.0 |  |  |  |  |
| Габаритные размеры, мм | 1490(±2) x 670(±2) x 36(±1) |  |  |  |  |
| Масса, кг | 11.5 |  |  |  |  |
| Лицевая поверхность | Стекло закаленное текстурированное 3.2 мм |  |  |  |  |
| Фотоэлектрические преобразователи | 36 шт., мультикристаллические кремниевые 6.2” (156 x 156 мм) |  |  |  |  |
| Герметизация элементов | Пленка EVA SV15296/15297, Sveck PV New Material Co |  |  |  |  |
| Тыльная поверхность | HTPV 340S 0.34 мм цвет белый, Huitian New Material Co |  |  |  |  |
| Рама | Окрашенный алюминиевый профиль, цвет RAL 7035 |  |  |  |  |
| Соединительная коробка | PV-JB/WL-V (с кабелем 1000 мм, сечение 4 мм2), Multi-Contact |  |  |  |  |
| Допустимая нагрузка, Па | 2400 |  |  |  |  |
| Рабочая температура, °C | от минус 40 до 85 |  |  |  |  |
| Системное напряжение, В | 1000 |  |  |  |  |

| 15.9 | 16,1 | 16,3 | 16,5 | 16,7 | 16,9 | 17,1 | 17,4 | 17,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Качество

• Пиковая мощность каждого модуля измеряется индивидуально

• Маркировка модели обеспечивается с допуском не более ±1.5%

• Каждый модуль имеет паспорт с отметками контроля качества

• Каждый модуль имеет серийный номер, обозначенный на этикетке.

• Измерительное оборудование проходит ежегодную поверку и калибруется по тестовому модулю, измеренному в Fraunhofer Institut

## Specifications

| Model | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peak Power, W (+3%) | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
| Rated Voltage, V | 15.9 | 16.1 | 16.3 | 16.5 | 16.7 | 16.9 | 17.1 | 17.4 | 17.5 |
| Rated Current, A | 6.65 | 6.85 | 7.10 | 7.30 | 7.50 | 7.70 | 7.90 | 8.10 | 8.25 |
| Open Circuit Voltage, V | 20.6 | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.6 | 21.9 | 22.2 | 22.4 | 22.6 |
| Short Circuit Current, A | 7.30 | 7.50 | 7.65 | 7.85 | 8.05 | 8.20 | 8.40 | 8.60 | 8.75 |
| Cell/Module Efficiency, % | 12.5/10.5 | 13.2/11.0 | 13.7/11.5 | 14.3/12.0 | 14.9/12.5 | 15.5/13.0 | 16.1/13.5 | 16.7/14.0 | 17.2/14.5 |
| Temperature Coefficients, % / oC | α(Isc) = 0,20 ; β(Uoc) = -0,27 ; γ(Pmpp) = -0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOCT, oC | 46.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total area, m2 | 0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dimensions, mm | 1490(±2) x 670(±2) x 36(±1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Weight, kg | 14.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Front Side | Tempered textured glass 4 mm, Albarino S, Saint Gobain Solar Glass |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cells | 36 pcs., multicrystalline Si 6.2” (156 x 156 mm), Eton or Tainergy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cells Encapsulation | EVA - film VistaSolar 496.10, Solutia Gmbx or Photocap 15295P/UF, Specialized Technology Resources, Inc. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Back Side | Icosolar 3554 0.35 mm or 3469 0.32 mm, white, Isovoltaic AG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frame | Adonized aluminium alloy coloured profile, RAL 7035 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Junction Box | Tyco 1-1740657-0 (with cables 1000 mm, cross section 4 mm2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maximum Load, Pa | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operating Temperature, °C | - 40 up to 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| System Voltage, V | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 15.9 | 16,1 | 16,3 | 16,5 | 16,7 | 16,9 | 17,1 | 17,4 | 17,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Quality

• Power of every module is tested individually

• Every module has a serial number

• Testing equipment is calibrated every year, using a reference module measured in Fraunhofer Institut