## Технические характеристики

| Модель | 240 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальная пиковая мощность | 240 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимальная пиковая мощность при поставке, Вт | 233.0 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение в точке MPP, В | 29.1 | 29.7 | 30.1 | 30.5 | 30.8 | 31.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток в точке MPP, А | 8.25 | 8.44 | 8.48 | 8.53 | 8.62 | 8.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение хх, В, не менее | 37.8 | 38 | 38.13 | 38.36 | 38.59 | 38.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток кз, А, не менее | 8.75 | 9.0 | 9.05 | 9.1 | 9.18 | 9.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КПД модуля*, % | 14.9 или 14.7 | 15.5 или 15.3 | 15.8 или 15.6 | 16.1 или 15.9 | 16.5 или 16.3 | 16.8 или 16.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температурные коэффициенты, % / oC | α(Iкз) = 0,20 ; β(Uхх) = -0,27 ; γ(Pпм) = -0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOCT, oC | 46.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь , м2 | 1.61 или 1.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры, мм | 1640(±2) x 980(±2) x 36(±1) или 1650(±2) x 990(±2) x 36(±1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Масса, кг | 21.5 кг или 18.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лицевая поверхность | Стекло закаленное текстурированное 4 или 3.2 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фотоэлектрические преобразователи | 60 шт., кристаллические кремниевые 6.2” (156 x 156 мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Герметизация элементов | Пленка EVA SV15296/15297, Sveck PV New Material Co |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тыльная поверхность | HTPV 340S 0.34 мм цвет белый, Huitian New Material Co |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рама | Окрашенный алюминиевый профиль, цвет RAL 7035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соединительная коробка | PV-JB/WL-V (с кабелем 1000 мм, сечение 4 мм2), Multi-Contact |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Допустимая нагрузка, Па | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая температура, °C | от минус 40 до 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Системное напряжение, В | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * В зависимости от размера модуля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Качество

• Пиковая мощность каждого модуля измеряется индивидуально

• Маркировка модели обеспечивается с допуском не более ±1.5%

• Каждый модуль имеет паспорт с отметками контроля качества

• Каждый модуль имеет серийный номер, обозначенный на этикетке.

Specifications

| Model | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peak Power, W (+3%) | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 |
| Rated Voltage, V | 27.7 | 27.9 | 28.1 | 28.25 | 28.4 | 28.6 | 28.8 | 28.9 | 29.1 |
| Rated Current, А | 7.25 | 7.35 | 7.50 | 7.60 | 7.75 | 7.85 | 8.00 | 8.15 | 8.25 |
| Open Circuit Voltage, V | 35.7 | 35.9 | 36.2 | 36.5 | 36.7 | 37.0 | 37.3 | 37.5 | 37.8 |
| Short Circuit Current, A | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.65 | 8.75 |
| Cell/Module Efficiency, % | 14.3/12.4 | 14.6/12.7 | 15.0/13.0 | 15.4/13.4 | 15.7/13.7 | 16.1/14.0 | 16.4/14.3 | 16.8/14.6 | 17.1/14.9 |
| Temperature Coefficients, % / oC | α(Isc) = 0,20 ; β(Uoc) = -0,27 ; γ(Pmpp) = -0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOCT, oC | 46.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Area, м2 | 1.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dimensions, мм | 1640(±2) x 980(±2) x 36(±1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Weight, kg | 21.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Front | Patterned tempered glass 4 mm, Albarino S, Saint Gobain Solar Glass |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cells | 60 pcs., Multicrystalline Si 6.2” (156 x 156 mm), Eton or Tainergy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cells Encapsulation | EVA-film VistaSolar 496.10, Solutia Gmbx or Photocap 15295P/UF, Specialized Technology Resources, Inc. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Back | Icosolar® 3554 0.35 mm White, Isovoltaic AG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frame | Adonized aluminium colored profile RAL 7035 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Junction Box | Tyco 1-1740657-0 (with 1000 mm length 4 mm2 cable) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Permissible Load, Pa | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operating Temperature, °C | - 40 up to 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| System Voltage, V | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Quality

• Power of every module is tested individually

• Every module has a serial number

• Testing equipment is calibrated every year, using a reference module measured in Fraunhofer Institut

• This type of PV modules was certified: