| исло жил | Сечение жил | Конструкция жилы |  | Вес провода МСЭ г/м | Электрическое сопротивление 1 км жилы постоянному току при 20°С, Ом, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Число проволок | Ø проволок |  |  |
| 1 | 0,08 | 7 | 0,12 | 3,9 | 224 |
| 1 | 0,12 | 7 | 0,15 | 4,42 | 155 |
| 1 | 0,20 | 7 | 0,2 | 5,58 | 85 |
| 1 | 0,35 | 7 | 0,26 | 8,93 | 51 |
| 1 | 0,50 | 19 | 0,18 | 10,5 | 39 |

| Число жил | Сечение жил | Конструкция жилы |  | Вес провода МСЭ г/м | Электрическое сопротивление 1 км жилы постоянному току при 20°С, Ом, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Число проволок | Ø проволок |  |  |
| 2 | 0,08 | 7 | 0,12 | 6,82 | 252 |
| 2 | 0,12 | 7 | 0,15 | 8,8 | 160 |
| 2 | 0,20 | 7 | 0,2 | 11,6 | 88 |
| 2 | 0,35 | 7 | 0,26 | 18,3 | 52,8 |
| 2 | 0,50 | 19 | 0,18 | 21,4 | 40,4 |

| Число жил | Сечение жил | Конструкция жилы |  | Вес провода МСЭ г/м | Электрическое сопротивление 1 км жилы постоянному току при 20°С, Ом, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Число проволок | Ø проволок |  |  |
| 3 | 0,08 | 0,24 | 3,72 | 8,33 | 252 |
| 3 | 0,12 | 0,36 | 23,88 | 10,3 | 160 |
| 3 | 0,20 | 0,60 | 34,20 | 14,7 | 88 |
| 3 | 0,35 | 1,05 | 53,85 | 23,4 | 52,8 |
| 3 | 0,50 | 1,50 | 62,70 | 28,4 | 40,4 |