Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза, не менее

АФ3-010-72
4,5 кДж/м2

АФ3В-010-72
2,5 кДж/м2

Метод испытания
ТУ 2253-052-05015227-96 п.5.6
и ГОСТ 4647

Изгибающее напряжение при разрушении, не менее

АФ3-010-72
60 МПа

АФ3В-010-72
60 МПа

Метод испытания
ТУ 2253-052-05015227-96 п.5.7
и ГОСТ 4648

Теплостойкость по Мартенсу, не менее

АФ3-010-72
150 оС

АФ3В-010-72
150 оС

Метод испытания
ТУ 2253-052-05015227-96 п.5.8
и ГОСТ 21341

Водопоглощение, не более

АФ3-010-72
30 мг

АФ3В-010-72
15 мг

Метод испытания
ТУ 2253-052-05015227-96 п.5.9
и ГОСТ 4650

Усадка

АФ3-010-72
0,5-0,7 %

АФ3В-010-72
0,3-0,7 %

Метод испытания
ТУ 2253-052-05015227-96 п.5.10
и ГОСТ 18616

Плотность, не более

АФ3-010-72
1,45 г/см3

АФ3В-010-72
1,60 г/см3

Метод испытания
ТУ 2253-052-05015227-96 п. 5.11
и ГОСТ 15139