Цвет

Коричневый однотонный или неоднотонный

Метод испытания
ТУ 6-05-1466-2005 п.5.4

Текучесть

90-190 мм

Метод испытания
ТУ 6-05-1466-2005 п.5.5

Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза, не менее

5,4 кДж/м2

Метод испытания
ТУ 6-05-1466-2005 п.5.6
и ГОСТ 4647

Изгибающее напряжение при разрушении, не менее

58,8 МПа

Метод испытания
ТУ 6-05-1466-2005 п.5.7
и ГОСТ 4648

Теплостойкость по Мартенсу, не менее

125 оС

Метод испытания
ТУ 6-05-1466-2005 п.5.8
и ГОСТ 21341

Водопоглощение, не более

60 мг

Метод испытания
ТУ 6-05-1466-2005 п.5.9
и ГОСТ 4650

Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 106Гц, не более

0,06

Метод испытания
ТУ 6-05-1466-2005 п.5.10
и ГОСТ 22372

Бензиностойкость, не более

0,05 %

Метод испытания
ТУ 6-05-1466-2005 п.5.11

Маслостойкость, не более

0,03 %

Метод испытания
ТУ 6-05-1466-2005 п.5.11

Массовая доля влаги и летучих веществ, не более

4,5 %

Метод испытания
ТУ 6-05-1466-2005 п.5.12

Усадка

0,6-0,8 %

Метод испытания
ТУ 6-05-1466-2005 п.5.13
и ГОСТ 18616

Плотность, не более

1,4 г/см3

Метод испытания
ТУ 6-05-1466-2005 п.5.14
и ГОСТ 15139

Насыпная плотность, не менее

0,5 г/см3

Метод испытания
ТУ 6-05-1466-2005 п.5.15
и ГОСТ 11035.1