Цвет

Коричневый неоднотонный

Метод испытания
ТУ 2253-097-05015227-2004 п.5.4

Текучесть

100-180 мм

Метод испытания
ТУ 2253-097-05015227-2004 п.5.5

Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза, не менее

4,9 кДж/м2

Метод испытания
ТУ 2253-097-05015227-2004 п.5.6
и ГОСТ 4647

Изгибающее напряжение при разрушении, не менее

58,8 МПа

Метод испытания
ТУ 2253-097-05015227-2004 п.5.7
и ГОСТ 4648

Удельное поверхностное электрическое сопротивление,не менее

5*1013 Ом

Метод испытания
ТУ 2253-097-05015227-2004 п.5.9
и ГОСТ 6433.2

Электрическая прочность,не менее

13 кВ/мм

Метод испытания
ТУ 2253-097-05015227-2004 п.5.9
и ГОСТ 6433.3

Удельное объемное электрическое сопротивление,не менее

5*1012 Ом*см

Метод испытания
ТУ 2253-097-05015227-2004 п.5.9
и ГОСТ 6433.2