Цвет

От жёлтого до темно-зелёного или другого цвета. Неоднотонный

Метод испытания
ТУ 2253-082-05015227-2001 п.5.4

Текучесть, не менее

100 мм

Метод испытания
ТУ 2253-082-05015227-2001 п.5.5

Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза, не менее

4,4 кДж/м2

Метод испытания
ТУ 2253-082-05015227-2001 п.5.6
и ГОСТ 4647

Изгибающее напряжение при разрушении, не менее

53,9 МПа

Метод испытания
ТУ 2253-082-05015227-2001 п.5.7
и ГОСТ 4648

Теплостойкость по Мартенсу, не менее

135 оС

Метод испытания
ТУ 2253-082-05015227-2001 п.5.8
и ГОСТ 21341

Водопоглощение, не более

20 мг

Метод испытания
ТУ 2253-082-05015227-2001 п.5.9
и ГОСТ 4650

Удельное объемное электрическое сопротивление,не менее

5*1012 Ом*см

Метод испытания
ТУ 2253-082-05015227-2001 п.5.10
и ГОСТ 6433.2

Электрическая прочность,не менее

14 кВ/мм

Метод испытания
ТУ 2253-082-05015227-2001 п.5.10
и ГОСТ 6433.2