Текучесть

130-200 мм

Метод испытания
ТУ6-07-5015226-3-89 п.4.5

Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза, не менее

5,4 кДж/м2

Метод испытания
ТУ6-07-5015226-3-89 п.4.6
и ГОСТ 4647

Теплостойкость по Мартенсу, не менее

250 оС

Метод испытания
ТУ6-07-5015226-3-89
и ГОСТ 21341

Водопоглощение, не более

25 мг

Метод испытания
ТУ6-07-5015226-3-89 п.4.7
и ГОСТ 4650

Удельное объемное электрическое сопротивление,не менее

1*1013 Ом*см

Метод испытания
ТУ6-07-5015226-3-89 п.4.8
и ГОСТ 6433.2

Электрическая прочность,не менее

18 кВ/мм

Метод испытания
ТУ6-07-5015226-3-89 п.4.8
и ГОСТ 6433.3

Остаток после просева на сите с сеткой №1К, не более

2 %

Метод испытания
ТУ6-07-5015226-3-89 п.4.9