СЛИТКИ

| Наименование изделия | Марка металла и сплава | ГОСТ, ТУ | Размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Слитки круглые | БрАЖМц 10-3-1,5 | хим. Состав ГОСТ 18175-78 | Диаметр: 40;50;60;80 Длина: 300-400 ммДиаметр: 90;100;110;120;130;140;150 Длина: 700мм |
|  | БрАЖ 9-4 |  |  |
|  | БрАЖН 10-4-4 |  |  |
|  | БрАМц 9-2 |  |  |
|  | БрКМц 3-1 |  |  |
|  | БрОФ 7-0,2 | хим. Состав ГОСТ 5017-74 | Диаметр: 50;60;70;80 Длина: <400мм Диаметр: 90;100;110;120;130;140;150 Длина: <700мм |
|  | БрОФ 6,5-0,15 |  |  |
|  | БрОЦС 5-5-5 | хим.состав ГОСТ 613-79 |  |
|  | БрОФ 10-1 |  |  |
| Слитки плоские | БрХ1 | хим.состав ГОСТ 18175-78ТУ 1733-116-00195430-2002 | 60х300х400 |
|  | ЦАМ 4-1 | хим.состав ГОСТ 19424-97 | 40х150х400 |
|  | БрОЦС 4-4-2,5 | хим.состав ГОСТ 5017-74 | 40х300х400 |
|  | МНМц 60-20-20 | ТУ 48-0820-379-88 | 40х160х400 |
|  | МНМц 40-1,5 (константан) |  | 80х300х400 |
|  | МНМц 43-1,5 |  | 40х300х400 |
|  | Медные М1, М2 | ТУ 1733-00195430-94-97 | 80х300х400 |
|  |  |  | 40х300х400 |
|  | Баббит Б16 | Хим.состав ГОСТ 1320-74 |  |