| Наименование показателей | HKC Corp. Hong Kong ТУ 2163-004-81279372-11 | HKC Corp. Hong Kong Результат испытаний |
| --- | --- | --- |
| Насыпная плотность, считая на абсолютно сухое вещество, г/см³ | 0,67–0,83 | 0,82 |
| Механическая прочность на раздавливание, кг/мм² | ≥ 1,8 | 1,8 |
| Диаметр гранул, мм | 1,6–7,0 | 3,0–5,0 |
| Массовая доля потерь при прокаливании, при t = 800 0С, % | ≤ 4,2 | 0,6 |
| Удельная поверхность, м²/г | ≥ 260 | 265 |
| Общий объем пор, см³/г | ≥ 0,5 | 0,6 |
| Водостойкость, % | ≥ 99,7 | 99,85 |
| Статическая активность по адсорбции водяного пара из воздуха при t = 20–25 °С, грамм воды на 100 г осушителя: -при относительной влажности 10%; -при относительной влажности 60% | ≥ 4,0 ≥ 15,0 | 4,7 15,3 |