| Сплав | Толщина стенки, мм |  Наружный диаметр, мм |
| --- | --- | --- |
| Мин | Макс | Мин | Макс |
| **Серебро** | **0,1** | **3,5** | **0,6** | **60** |
| СрМ 92,5 | 0,1 | 3,5 | 0,6 | 60 |
| СрМ 87,5 | 0,1 | 3,5 | 0,6 | 60 |
| СрМ 90 | 0,1 | 3,5 | 0,6 | 60 |
| СрПд 60-40 | 0,1 | 3,5 | 0,6 | 60 |
| СрПд 70-30 | 0,1 | 3,5 | 0,6 | 60 |
| СрПд 80-20 | 0,1 | 3,5 | 0,6 | 60 |
| СрПл 88-12 | 0,1 | 3,5 | 0,6 | 60 |
| **Золото** | **0,1** | **3,5** | **0,6** | **60** |
| ЗлСрМ 58,5-8 | 0,1 | 3,5 | 0,6 | 60 |
| ЗлХ-0,5 | 0,1 | 3,5 | 0,6 | 60 |
| **Палладий** | **0,1** | **3,5** | **0,6** | **60** |
| **Платина** | **0,1** | **3,5** | **0,6** | **60** |
| ПлРд 70-30 | 0,1 | 3,5 | 0,6 | 60 |
| ПлРд 80-20 | 0,1 | 3,5 | 0,6 | 60 |
| ПлРд 90-10 | 0,1 | 3,5 | 0,6 | 60 |
| ПлРд 93-7 | 0,1 | 3,5 | 0,6 | 60 |

| Alloy | Wall thickness, mm |  Outer diameter, mm |
| --- | --- | --- |
| Min | Max | Min | Max |
| **Ag** | **0.1** | **3.5** | **0.6** | **60** |
| AgCu92,5 | 0.1 | 3.5 | 0.6 | 60 |
| AgCu87,5 | 0.1 | 3.5 | 0.6 | 60 |
| AgCu90 | 0.1 | 3.5 | 0.6 | 60 |
| AgPd60-40 | 0.1 | 3.5 | 0.6 | 60 |
| AgPd70-30 | 0.1 | 3.5 | 0.6 | 60 |
| AgPd80-20 | 0.1 | 3.5 | 0.6 | 60 |
| AgPt88-12 | 0.1 | 3.5 | 0.6 | 60 |
| **Au** | **0.1** | **3.5** | **0.6** | **60** |
| AuAgCu58,5 - 8 | 0.1 | 3.5 | 0.6 | 60 |
| AuCr-0.5 | 0.1 | 3.5 | 0.6 | 60 |
| **Pd** | **0.1** | **3.5** | **0.6** | **60** |
| **Pt** | **0.1** | **3.5** | **0.6** | **60** |
| PtRh70-30 | 0.1 | 3.5 | 0.6 | 60 |
| PtRh80-20 | 0.1 | 3.5 | 0.6 | 60 |
| PtRh90-10 | 0.1 | 3.5 | 0.6 | 60 |
| PtRh93-7 | 0.1 | 3.5 | 0.6 | 60 |