| Марка сплава | Al | Ti | Ni | Fe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПМ-НЮ50 | 47,0-53,5 | - | остальное | не более 0,6 |
| ПМ-НЮ50Т3 | 47,0-53,5 | 1,0-3,0 | остальное | не более 0,6 |

| Grades and chemical composition of nickel-aluminum alloys (%, mass): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alloy grade | Al | Ti | Ni | Fe |
| MP-NiAl50 | 47.0-53.5 | - | remainder | maximum 0.6 |
| MP-NiAl50Ti3 | 47.0-53.5 | 1.0-3.0 | remainder | maximum 0.6 |
| Note: based on an agreement (contract) with the client, alloys can be prepared with other amounts of component content. |  |  |  |  |

MP – Metal Powder