| Марка нити |  | Номинальный диаметр элементарной нити, мкм | Количество сложений комплексной нити | Результи-рующая линейная плотность нити, текс |  | Массовая доля веществ, удаляемых при прокаливании, %, не менее | Удельная разрывная нагрузка, мН/текс (гс/текс), не менее |  | Массовая доля влаги, %, не более | Тип размотки | Характе-ристика замасли-вателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БС16_1200Н_76(200) |  | 16 | 6 | 1200±5% |  | 0,6 | 396 (40) |  | 0,2 | изнутри | силановый |  |
| БС16_2400Н_76(200) |  | 16 | 12 | 2400±5% |  | 0,6 | 396 (40) |  | 0,2 | изнутри | силановый |  |
| Базальтовые директ-ровинги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БС14 300 |  | 14 | 1 | 300±5% |  | 0,6 | 460(47) |  | 0,2 | изнутри | крахмально-силановый |  |
| БС14 300 |  | 14 | 1 | 300±5% |  | 0,4 | 520 (53) |  | 0,2 | изнутри | силановый |  |
| БС16 400 |  | 16 | 1 | 400±5% |  | 0,4 | 450 (46) |  | 0,2 | изнутри | крахмально-силановый |  |
| БС16 200 |  | 16 | 1 | 200±5% |  | 0,4 | 450 (46) |  | 0,2 | изнутри | крахмально-силановый |  |
| БС20 600 |  | 20 | 1 | 600±5% |  | 0,4 | 450 (46) |  | 0,2 | изнутри | крахмально-силановый |  |
| БС20 600 |  | 20 | 1 | 600±5% |  | 0,6 | 450 (46) |  | 0,2 | изнутри | силановый |  |
|  |  |  |  | Type |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BS16 1200Н-76(200) |  |  | BS16 2400Н-76(200) |  |  |  |
| Filament nominal diameter, mkm |  |  |  | 16±1 |  |  |  |  |  |  |
| Nominal linear density, tex |  |  |  | 1200 |  |  | 2400 |  |  |  |
| Tolerance in linear density, % |  |  |  | ±5 |  |  | ±5 |  |  |  |
| Tensile strength, not less than, mN/tex (gf/tex) |  |  |  | 396(40) |  |  | 396(40) |  |  |  |
| Loss on ignition, %, not less than |  |  |  | 0,6 |  |  | 0,6 |  |  |  |