Физико-механические свойства

|  | СО-95А | СО-95К | СО-120А | СО-120К | СО-133К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура размягчения, оС, не ниже, для толщин |  |  |  |  |  |
| 0,8-4,0 мм | 92 | 92 | 118* | 113* | 133 |
| 5,0-8,0 мм | 95 | 92 | 118 | 113 | 133 |
| 10 мм и более | 95 | 92 | 118 | 113 | 133 |
| 10 мм (для ориентации) | 95 | - - - | 120 | - - - | - - - |
| Ударная вязкость (на образцах без надреза) кДж/м2, не менее, для толщин |  |  |  |  |  |
| 2,0-2,5 мм | 11 | - - - | 11 | - - - | - - - |
| 3,0-4,0 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 |
| 5,0 мм и более | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 |
| Прочность при разрыве МПа, не менее | 66,0 | 66,0** | 77,5 | 77,5** | 83,4** |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 3,0 | 2,8 | 3,5 | 3,3 | 2,5 |
| Модуль упругости при растяжении, МПа, не менее | 2900 | 2900 | 3000 | 3000 | 3400 |
| Массовая доля остаточного мономера, %, не более | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,8 |
| Серебростойкость (стойкость к поверхностному растрескиванию), не менее |  |  |  |  |  |
| в дибутилфталате, ч | 24 | 24 | 24 | 24 | - - - |
| в ацетоне, мин | - - - | - - - | - - - | - - - | 20 |
| Коэффициент пропускания, %, не менее, для толщин |  |  |  |  |  |
| до 18 мм | 92 | 92 | 92 | 92 | 90 |
| 18 - 24 мм | 91 | 91 | 92 | 91 | 90 |
| более 24 мм | 90 | 90 | 90 | 90 | - - - |
| Светостойкость, %, не более | 1,5 | 2,2 | 1,5 | 2,2 | 2,5 |
| Плотность при 23оС, кг/м3 | 1180 |  | 1180 |  | 1190 |
| Показатель преломления при 23оС | 1,49 |  |  |  |  |
| Твердость, МПа | 110 |  | 120 |  | 140 |
| Максимальное напряжение при изгибе, МПа | 70 |  | 90 |  | 110 |
| Предел текучести при сжатии, МПа | 100 |  | 120 |  | 140 |
| Линейная усадка, % | 3,5 |  | 3,5 |  | - - - |
| Водопоглощение, % | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,4 |

* - Для органического стекла марки СО-120К  толщиной 0,8-2,5 мм норма по показателю температура размягчения допускается не менее 108оС, для марки СО-120А толщиной 0,8-1,5 мм по согласованию с потребителем - не менее 115оС.
**- Показатели прочность при разрыве, относительное удлинение при разрыве, модуль упругости, термостойкость для органического стекла марок  (к) толщиной до 6 мм включительно не определяют.

Оптические искажения стекол

| Толщина номинальная, мм | Оптические искажения (в мин, не более) для стекла размерами |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 1400 х 1600 мм |  | 1400 х 1600 мм |  |
|  | Угловое смещение | "Игра" изображения | Угловое смещение | "Игра" изображения |
| 0,8-2,5 | Не определяются |  | - - - | - - - |
| 3,0-10,0 | 5 | 2 | 6 | 2 |
| 12,0 | 7 | 2 | 8 | 2 |
| 14,0-18,0 | 8 | 2 | 9 | 2 |
| 20,0-30,0 | 8 | 2 | - - - | - - - |