|  | Класс точности | Материал | Мах масса | Габариты | Толщина стенки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Литье под давлением | 4 класс ГОСТ Р 53464-2009 ЛЦ40С; | АК8М; АК12; АК7П; AMMO; ЦАМ4-1 и др. | 5 КГ | Площадь проекции отливки в плоскости разъема формы: 900 кв. см | до 0,5 мм |
| Литье по выплавляемым моделям | 5 класс ГОСТ Р 5346 4-2009 | • Конструкционные стали: 20Л; 45Л и др. • Алюминиевые сплавы: АК7ч; АК12; АК8л и др. • Сплавы на основе меди: БрАЭЖЗЛ и др. • Прецизионные сплавы ЗбНБл, 32НКБл; • Нержавеющие стали 10X10Н9л и 20X1Зл | до 60 кг Алюминиевые сплавы до 25 кг сталь и медные сплавы | Рассматриваются индивидуально, но не более 1000 мм | до 0,8 мм |
| Литье по выжигаемым моделям | 6 класс ГОСТ Р 53464-2009 | • Конструкционные стали: 20Л; 45Л и др. • Алюминиевые сплавы: АК7ч; АК12; АК8л и др. • Сплавы на основе меди: БрАЭЖЗЛ и др. • Прецизионные сплавы ЗбНБл, 32НКБл; | до 60 кг Алюминиевые сплавы до 25 кг сталь и медные сплавы | Рассматриваются индивидуально, но не более 1000 мм | до 0,8 мм |

|  | Class of accuracy | Material | Max weight | Dimensions | Wall thickness |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Casting under pressure | Class 4 GOST R 53464-2009 | LTs40S; AK8M; AK12; AK7P; AMr10; TsAM4-1 and others | 5 kg | Area of casting projection in the form connector plane: 900 sq.cm | up to 0.5 mm |
| Investment Casting | Class 5 GOST R 5346 4-2009 | - Constructional steels: 20L; 45L and others. - Aluminum alloys: AK7ch; AK12; AK8L and others. - Alloys based on copper: BrA9ZhZL and others. - Precision allows 36NBL, 32NKBL; - Stainless steels 10X10N9L and 20X13L | up to 60 kg Aluminum alloys up to 25 kg steel and copper alloys | To be considered individually, but not more than 1000 mm | up to 0.8 mm |
| Burning Casting | Class 6 GOST R 53464-2009 | - Constructional steels: 20L; 45L and others. - Aluminum alloys: AK7ch; AK12; AK8L and others. - Alloys based on copper: BrA9ZhZL and others. - Precision allows 36NBL, 32NKBL; | up to 60 kg Aluminum alloys up to 25 kg steel and copper alloys | To be considered individually, but not more than 1000 mm | up to 0.8 mm |