**Основные виды поставок электровакуумного стекла:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид поставки | Марка стекла | Размеры, мм | | |
| Длина | Ширина | Толщина |
| Блочные заготовки | С52-1, С52-2, С78-5, С93-1 | от 30 до 400 | от 30 до 150 | от 30 до 150 |

Параметры основных свойств:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| марка стекла | показатель  преломления  ne | коэффициент  термического  расширения (ТКЛР)  α от 20 до 300 oС  х 10-7 oC-1 | температура oC | | устойчивость | |
| размягчения    при 1011пз | электропроводности             Tae100 | термическая oC | химическая    к воздействию    воды %    по массе |
| С 52-1 | 1.4850 | 52.0 | 585 | 285 | 180 | не более 0.5 |
| С 52-2 | - | 52,0 | 575 | 270 | 190 | не более 0.08 |
| С 78-5 | 1.5382 | 79.0 | 525 | 500 | - | не менее 10 |
| С 93-1 | - | 93.5 | 510 | 325 | 100 | до 0.22 |