**Основные виды поставок электровакуумного стекла:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|      Вид поставки  |             Марка стекла   |                         Размеры, мм |
|       Длина |      Ширина |    Толщина |
|  Блочные заготовки  |  С52-1, С52-2, С78-5, С93-1  |  от 30 до 400 |  от 30 до 150 |  от 30 до 150 |

Параметры основных свойств:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| марка стекла     | показатель преломления  ne | коэффициент термического расширения (ТКЛР) α от 20 до 300 oС х 10-7 oC-1 |                  температура oC |                   устойчивость |
|  размягчения   при 1011пз |  электропроводности            Tae100 |  термическая oC |   химическая   к воздействию   воды %   по массе |
| С 52-1 | 1.4850 | 52.0 |         585 |               285 |            180 |   не более 0.5 |
| С 52-2 | - | 52,0 |         575 |               270 |            190 |   не более 0.08 |
| С 78-5 | 1.5382 | 79.0 |         525 |               500 |               - |   не менее 10 |
| С 93-1 | - | 93.5 |         510 |               325 |            100 |   до 0.22 |