Основные виды поставок электровакуумного стекла:

| Вид поставки | Марка стекла | Размеры, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина | Ширина | Толщина |
| Блочные заготовки | С52-1, С52-2, С78-5, С93-1 | от 30 до 400 | от 30 до 150 | от 30 до 150 |

Параметры основных свойств:

| марка стекла | показатель преломления ne | коэффициент термического расширения (ТКЛР) α от 20 до 300 oС х 10-7 oC-1 | температура oC |  | устойчивость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | размягчения при 1011пз | электропроводности Tae100 | термическая oC | химическая к воздействию воды % по массе |
| С 52-1 | 1.4850 | 52.0 | 585 | 285 | 180 | не более 0.5 |
| С 52-2 | - | 52,0 | 575 | 270 | 190 | не более 0.08 |
| С 78-5 | 1.5382 | 79.0 | 525 | 500 | - | не менее 10 |
| С 93-1 | - | 93.5 | 510 | 325 | 100 | до 0.22 |