Основные виды поставок стекла:

| Вид поставки | Марка стекла | Размеры, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина | Ширина | Толщина |
| Блочные заготовки | С48-1 | от 50 до 400 | до 100 | до 30 |

Параметры основных свойств стекла марки С48-1:

| коэффициент термического расширения (ТКЛР) α от 20 до 300 oС х 10-7 oC-1 | температура oC |  | устойчивость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | размягчения при 1011пз | электропроводности Tae100 | термическая oC | химическая к воздействию воды % по массе |
| 48.0 | 810 | 520 | 150 | не более 0.08 |