**Основные виды поставок стекла:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид поставки | Марка стекла | Размеры, мм | | |
| Длина | Ширина | Толщина |
| Блочные заготовки | С48-1 | от 50 до 400 | до 100 | до 30 |

**Параметры основных свойств стекла марки С48-1:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| коэффициент  термического расширения (ТКЛР)  α от 20 до 300 oС х 10-7 oC-1 | температура oC | | устойчивость | |
| размягчения     при 1011пз | электропроводности              Tae100 | термическая oC | химическая    к воздействию    воды %    по массе |
| 48.0 | 810 | 520 | 150 | не более 0.08 |