**Основные виды поставок стекла:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|      Вид поставки  |   Марка стекла  |                 Размеры, мм |
|      Длина |  Ширина  |  Толщина  |
|  Блочные заготовки  |         С48-1 |  от 50 до 400 |   до 100 |     до 30 |

**Параметры основных свойств стекла марки С48-1:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| коэффициент термического расширения (ТКЛР) α от 20 до 300 oС х 10-7 oC-1 |                температура oC |                устойчивость |
|   размягчения    при 1011пз |   электропроводности            Tae100 |  термическая oC |   химическая   к воздействию   воды %   по массе |
| 48.0 |          810 |                520 |            150 |   не более 0.08 |