Основные виды поставок стекла:

| Вид поставки | Тип стекла | Размеры, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина | Ширина | Толщина |
| Блочные заготовки | ВС, ВО, ВТО | от 100 до 500 | от 100 до 200 | от 100 до 200 |

Тип стекла и основное назначение:

| Тип стекла | Назначение |
| --- | --- |
| ВС | Для изготовления сердцевины бесцветной оптического волокна |
| ВО | Для изготовления оболочки бесцветной оптического волокна |
| ВТО | Для изготовления оболочки темной (поглощающей) оптического волокна |

Параметры основных свойств стекол волоконно-оптических:

| Тип стекла и назначение | Марка стекла | Температурный коэффициент линейного расширения | Показатель преломления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ne | nd |
| ВС сердцевина бесцветная | ВС 82 | 82 | 1.7609 | 1.7545 |
|  | ВС 83 | 83 | 1.6143 | 1.6111 |
|  | ВС 92 | 92 | 1.5893 | 1.5859 |
| ВО оболочка бесцветная | ВО 50 | 50 | 1.4838 | - |
|  | ВО 54 | 54 | 1.4898 | 1.4881 |
|  | ВО 73-1 | 73 | 1.5150 | 1.5131 |
|  | ВО 77 | 77 | 1.5163 | 1.5144 |