Габариты серийно выпускаемых газопоглотителей

| Габарит, единица измерения | КНТВ-10В | КНТВ-15В |
| --- | --- | --- |
| D, мм | 10 ± 0,2 | 15 ± 0,2 |
| d*, мм | 3 | 3 |
| h, мм | 1,5 ± 0,05 | 2,0 ± 0,05 |

* Размер d для справок; размер фасок обеспечивается инструментом.

Основные параметры газопоглотителей

| Параметр, единица измерения | КНТВ-10В | КНТВ-15В |
| --- | --- | --- |
| Время обезгаживания, мин, не менее | до восстановления первоначального вакуума | до восстановления первоначального вакуума |
| Температура обезгаживания, °С | 250 ± 25 | 250 ± 25 |
| Время активирования, мин, не менее | 30 | 30 |
| Температура активирования, °С | 550 ± 25 | 550 ± 25 |
| Емкость поглощения по водороду, лПа | 9 | 22 |
| Пористость, %, не более | 30 | 30 |

Газопоглотители поставляются в индивидуальных гриппер-пакетах.

Партия упаковывается по желанию заказчика в металлическую банку, либо в вакуумный полипропиленовый пакет.

Партия формируется от 10 изделий.

Партия комплектуется всеми необходимыми сопроводительными документами.