Ключевые показатели качества

| **Наименование показателя** | **ВС-1** | **ВС-30А** | **ВС-30АН** |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура вспышки, ºC | ≥ 230 | ≥ 116 | ≥ 160 |
| Агрегатное состояние | жидкость | жидкость | жидкость |
| Массовая доля основного вещества, % | 30 – 60 | ≥ 90 | ≥ 90 |

Technical Data

| **Parameters** | **ВС-1** | **ВС-30А** | **ВС-30АН** |
| --- | --- | --- | --- |
| Flash point, ºC | ≥ 230 | ≥ 116 | ≥ 160 |
| Physical state | liquid | liquid | liquid |
| Main substance mass fraction (%) | 30 – 60 | ≥ 90 | ≥ 90 |