Technical Data

| **Parameters** | **1010** | **4115** | **5600** |
| --- | --- | --- | --- |
| Acid value gКОН/g, min | 162 | 162 | 162 |
| Softening point, °С, max | 70 | 70 | 70 |
| Free resin acids, mass fraction, %, within | 44-50 | 67-73 | - |
| Mass fraction of the acids with conjugated double bonds (equivalent to abietic acid), %, max | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Unsaponifiable matter, mass fraction, %, max | 8,0 | 8,0 | 8,0 |

Ключевые показатели качества

| **Наименование показателя** | **1010** | **4115** | **5600** |
| --- | --- | --- | --- |
| Кислотное число мгКОН/г, не менее | 162 | 162 | 162 |
| Температура размягчения, не более °С | 70 | 70 | 70 |
| Массовая доля свободных смоляных кислот, в %, в пределах | 44-50 | 67-73 | - |
| Массовая доля кислот с сопряженными двойными связями (в пересчете на абиетиновую кислоту), в%, не более | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Массовая доля неомыляемых веществ, %, не более |  |  |  |