Technical Data

| **Parameters** | **DisKaS** |
| --- | --- |
| Acid value, mg КОН/g, min | 90 - 125 |
| Softening point (ring and ball method), °С, min | 80-82\* |
| Free fatty acids, % (of weight) | 67-75 |
| Abietic acid mass fraction, %, min | 0,5 |
| Dehydroabietic acid mass fraction, %, min | 50 |

Ключевые показатели качества

| **Наименование показателя** | **DisKaS** |
| --- | --- |
| Кислотное число, мгKOH/г, не менее | 90 - 125 |
| Температура размягчения (по методу «кольцо и шар»), °С, не менее | 80-82\* |
| Свободные смоляные кислоты, % (по массе) | 67-75 |
| Массовая доля абиетиновой кислоты, %, не более | 0,5 |
| Массовая доля дегидроабиетиновой кислоты, %, не менее | 50 |