Технические характеристики материала

| № п/п | Наименование ткани | Артикул | Состав, % | Ширина, см | Плотность, г/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Двунитка суровая | 102 | 40% п.эф 60% х.б | 90±1,5 | 140±5 |
| 2 | Двунитка суровая | 104 | 40% п.эф 60% х.б | 90±1,5 | 190±10 |
| 3 | Двунитка суровая (расширенная) | 104 | 40% п.эф 60% х.б | 95±1,5 | 190±10 |
| 4 | Двунитка суровая | 107 | 40% п.эф 60% х.б | 90±1,5 | 210±10 |
| 5 | Двунитка суровая (расширенная) | 107 | 40% п.эф 60% х.б | 95±1,5 | 210±10 |
| 6 | Двунитка суровая | 108 | 40% п.эф 60% х.б | 90±1,5 | 240±10 |
| 7 | Двунитка суровая | 220 | 100% х.б. | 90±1,5 | 200±10 |
| 8 | Двунитка суровая | 240 | 100% х.б. | 90±1,5 | 220±10 |
| 9 | Двунитка суровая | 260 | 100% х.б. | 90±1,5 | 240±10 |

Двунитка суровая (арт.102)

Ткани суровые

Двунитка суровая (арт.107)