|  | 20 х 2,8; м; 100; 0,148; 0,44; 20740201032. 25 х 3,5; м; 60; 0,23; 0,73; 20740251032. 32 х 4,4; м; 40; 0,37; 1,10; 20740321032. 40 х 5,5; м; 24; 0,575; 1,83; 20740401032. 50 х 6,9; м; 16; 0,896; 2,75; 20740501032. 63 х 8,6; м; 12; 1,41; 4,07; 20740631032. 75 х 10,3; м; 8; 2,01; 5,50; 20740751032. 90 х 12,3; м; 4; 2,87; 9,17; 20740901032. 110 х 15,1; м; 4; 4,3; 10,31; 20741101032. |
| --- | --- |