Технические характеристики

| Физико-механические показатели | 16/20' | 16/30' | 20/40' | 30/50' | 40/70' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| насыпная плотность, г\см3 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.79 | 1.89 |
| удельный вес, г\см3 | 2.96 | 2.97 | 3.01 | 3.05 | 3.21 |
| сферичность | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
| округлость | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| средний размер, мм | 1.034 | 0.934 | 0.674 | 0.495 | 0.331 |
| растворимость в кислотах HCl + HF, % | 2.7 | 4.0 | 4.0 | 4.4 | 6.1 |
| мутность, ЕМФ | 53 | 44 | 38 | 34 | 36 |
| Сопротивление раздавливанию (доля разрушенных гранул), % |  |  |  |  |  |
| при давлении 7500psi | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| при давлении 10 000psi | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
| при давлении 12 500psi | 3.0 | 2.2 | 0.9 | 0.4 | 0.3 |
| при давлении 15 000psi | 3.8 | 3.4 | 1.7 | 0.7 | 0.4 |

Проводимость, милли Дарси / Фут

| Давление, psi | 2000' | 4000' | 6000' | 8000' | 10000' | 12000' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16/20' | 10 928 | 9 190 | 7 133 | 4 371 | 2 518 | 1 119 |
| 16/30' | 9 773 | 8 025 | 5 601 | 3 392 | 1 943 | 960 |
| 20/40' | 5 113 | 4 015 | 2 946 | 2 132 | 1 498 | 964 |
| 30/50' | 2 877 | 2 450 | 2 071 | 1 664 | 1 143 | 756 |
| 40/70' | 1 066 | 929 | 831 | 720 | 624 | 519 |

Проницаемость, Дарси

| Давление, psi | 2000' | 4000' | 6000' | 8000' | 10000' | 12000' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16/20' | 648 | 566 | 455 | 290 | 173 | 79.3 |
| 16/30' | 584 | 496 | 358 | 224 | 133 | 67.7 |
| 20/40' | 309 | 252 | 191 | 142 | 103 | 68.3 |
| 30/50' | 177 | 155 | 134 | 110 | 77.9 | 53.1 |
| 40/70' | 68.1 | 60.6 | 55.4 | 48.9 | 43.1 | 36.5 |

Technical characteristics

| Physical-mechanical characteristics | 16/20' | 16/30' | 20/40' | 30/50' | 40/70' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bulk weight, g/ccm | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.79 | 1.89 |
| Specific Gravity, g/ccm | 2.96 | 2.97 | 3.01 | 3.05 | 3.21 |
| Sphericity | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
| Roundness | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Mean Size, mm | 1.034 | 0.934 | 0.674 | 0.495 | 0.331 |
| Acid solubility HCI + HF, % | 2.7 | 4.0 | 4.0 | 4.4 | 6.1 |
| Turbidity, FTU | 53 | 44 | 38 | 34 | 36 |
| CRUSH RESISTANCE (SHARE OF RUINOUS GRANULES), % |  |  |  |  |  |
| At 7500psi | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| At 10 000psi | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
| At 12 500psi | 3.0 | 2.2 | 0.9 | 0.4 | 0.3 |
| At 15 000psi | 3.8 | 3.4 | 1.7 | 0.7 | 0.4 |

CONDUCTIVITY, MD / FT

| Pressure, psi | 2000' | 4000' | 6000' | 8000' | 10000' | 12000' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16/20' | 10 928 | 9 190 | 7 133 | 4 371 | 2 518 | 1 119 |
| 16/30' | 9 773 | 8 025 | 5 601 | 3 392 | 1 943 | 960 |
| 20/40' | 5 113 | 4 015 | 2 946 | 2 132 | 1 498 | 964 |
| 30/50' | 2 877 | 2 450 | 2 071 | 1 664 | 1 143 | 756 |
| 40/70' | 1 066 | 929 | 831 | 720 | 624 | 519 |

PERMEABILITY, DARCY

| Pressure, psi | 2000' | 4000' | 6000' | 8000' | 10000' | 12000' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16/20' | 648 | 566 | 455 | 290 | 173 | 79.3 |
| 16/30' | 584 | 496 | 358 | 224 | 133 | 67.7 |
| 20/40' | 309 | 252 | 191 | 142 | 103 | 68.3 |
| 30/50' | 177 | 155 | 134 | 110 | 77.9 | 53.1 |
| 40/70' | 68.1 | 60.6 | 55.4 | 48.9 | 43.1 | 36.5 |