Технические характеристики

| Физико-механические показатели | 12/18' | 16/20' | 16/30' | 20/40' | 30/50' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| средний размер,мм | 1.399 | 1.023 | 0.945 | 0.685 | 0.501 |
| насыпная плотность, г\см3 | 1.54 | 1.50 | 1.51 | 1.55 | 1.54 |
| удельный вес, г\см3 | 2.66 | 2.71 | 2.72 | 2.78 | 2.80 |
| сферичность | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| округлость | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
| растворимость в кислотах HCl + HF, % | 6.3 | 6.9 | 6.8 | 5.3 | 5.2 |
| мутность,ЕМФ | 61 | 51 | 37 | 35 | 20 |
| СОПРОТИВЛЕНИЕ РАЗДАВЛИВАНИЮ (ДОЛЯ РАЗРУШЕННЫХ ГРАНУЛ), % |  |  |  |  |  |
| при давлении 7 500psi | 10.6 | 9.6 | 6.7 | 2.5 | 2.0 |
| при давлении 10 000psi | 16.8 | 16.8 | 10.6 | 4.9 | 3.9 |
| при давлении 12 500psi | 24.7 | 20.6 | 14.1 | 8.5 | 5.7 |
| при давлении 15 000psi | 32.5 | 30.8 | 22.7 | 11.7 | 7.2 |

Technical characteristics

| Physical-mechanical characteristics | 12/18' | 16/20' | 16/30' | 20/40' | 30/50' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mean Size, mm | 1.399 | 1.023 | 0.945 | 0.685 | 0.501 |
| Bulk Density, g/cсm | 1.54 | 1.50 | 1.51 | 1.55 | 1.54 |
| Specific Gravity, g/ccm | 2.66 | 2.71 | 2.72 | 2.78 | 2.80 |
| Sphericity | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Roundness | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
| Acid solubility HCI + HF, % | 6.3 | 6.9 | 6.8 | 5.3 | 5.2 |
| Turbidity (FTU) | 61 | 51 | 37 | 35 | 20 |
| CRUSH RESISTANCE (SHARE OF RUINOUS GRANULES), % |  |  |  |  |  |
| At 7 500psi | 10.6 | 9.6 | 6.7 | 2.5 | 2.0 |
| At 10 000psi | 16.8 | 16.8 | 10.6 | 4.9 | 3.9 |
| At 12 500psi | 24.7 | 20.6 | 14.1 | 8.5 | 5.7 |
| At 15 000psi | 32.5 | 30.8 | 22.7 | 11.7 | 7.2 |