|  |
| --- |
| Технические характеристики |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Размеры опок в свету, мм | | | Грузо- подъем ность,т | Усилие прессо-вания, т | Масса,т |
| длина | ширина | высота |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 91271 | 500 | 400 | 200 | 0,15 | 6,25 | 1,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 265М | 800 | 700 | 300 | 0,60 | 18,50 | 5,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 267М | 1000 | 800 | 350 | 1,20 | 30,00 | 7,60 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 22505 | 1600 | 1200 | 600 | 3,00 | - | 20,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 22506 | 2000 | 1600 | 700 | 5,00 | - | 31,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 22507 | 2500 | 1600 | 700 | 6,00 | - | 40,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 22506А | 1600 | 1200 | 700 | 5,00 | - | 16,35 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 233М | 1000 | 800 | 400 | 1,32 | - | 7,70 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 234МК | 1600 | 1200 | 600 | 3,00 | - | 14,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 235МК | 2000 | 1600 | 700 | 5,00 | - | 25,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 236С | 2500 | 2000 | 800 | 10,00 | - |  |