Техническая характеристика машины

Производительность цикловая при толщине формы 120 мм, форм/ч                                                                                                                    260

Размер формы, мм                                                                                                                                                                                        600х500х120...300

Металлоемкость формы, кг                                                                                                                                                                                                до 25

Удельное давление прессования, МПа (кгс/см кв.)                                                                                                                                                   1,5 (15)

Расход формовочной смеси, т/ч                                                                                                                                                                                             40

Давление сжатого воздуха, МПа (кгс/см кв.)                                                                                                                                                             0,55 (5,5)

Расход сжатого воздуха, м куб./мин                                                                                                                                                                                          4

Давление масла в гидросистеме, МПа (кгс/см кв.)                                                                                                                                                       6,5 (56)

Вместимость гидросистемы, л                                                                                                                                                                                               1000

Установленная мощность, кВт                                                                                                                                                                                                   53

Формовочные смеси, используемые в машине:
                                           предел прочности на сжатие, кгс/см кв.                                                                                                                                 1,7...2,1
                                           влажность, %                                                                                                                                                                                        3...4